128环保低钴枪色工艺

环保低钴枪色工艺可广泛运用于钮扣、拉链紧固件、玩具、首饰、灯饰、数码产品等与人体皮肤密切接触的各类配件上。针对普通的锡钴枪色电镀工艺含钴高、不够黑、不稳定、易“响机”等问题而研发。该工艺有以下特点：

- 镀液锡钴含量非常低，镀层无磁性，不易响机，满足欧盟OEKO-TEK婴儿标准。

- 镀液波美低、成本低、带水消耗低、大大降低生产成本，

- 镀液稳定，呈中强碱性：PH（9-11）变化很小，锡、钴金属离子不会分解沉淀。

- 电流效率高，上镀均匀，无色差，通常滚镀只需20分钟，尤其做滚镀浅黑镍效果时，捞色均匀，不易掉色，更适合光面电镀。

一 、开缸方法：100%原液使用128开缸剂 。

二、操作条件：

|  | 最佳 | 范围 |
| --- | --- | --- |
| 金属锡 | 滚镀0.1克/升 | 0.05—0.2克/升 |
| 金属钴 | 滚镀2克/升 | 1.2-3克/升 |
| 镀液波美 | 17Be。波美 | 15-20 Be。波美 |
| PH（广泛试纸） | 10 | 9—11 |
| 温度 | 常温30 | 常温25-35 |
| 阳极 | 石墨 |  |
| 阴极电流密度 | 0.2A/d㎡ | 0.1—1.5A/d㎡ |
| 电压 | 5V | 滚镀5-6V |
| PH调整 | 调高用氨水/调低用盐酸 |  |
| 时间 | 滚镀15-25分钟 |  |

三、镀液控制及物料作用：

- 温度:常温。

2. 128补充剂：蓝紫色透明液体，提高镀液波美及镀液所消耗的添加剂，增加导电性，可以保持镀液稳定，络合镀层。

- 128走位剂：白色透明液体，可增加镀层黑度，络合镀层，太多镀层黑朦，太少镀层浅，使用时直接加入镀液。

- 3. 128络合盐：白色盐状，络合锡钴镀层，使镀层清晰。

- 4. 128锡盐：白色粉末，日常补充锡离子，增强走位，太多镀层偏白，太少走位差。

佛山市优捷化工有限公司   Foshan Youjie Chemical Co.,Ltd

佛山市南海区丹灶镇金沙上安中坊工业区 Jinsha Industrial Zone Danzao Town, Nanhai District, Foshan City.

电话Tel：18927718756    传真Fax：0757-81001551     E-mail:18927718756@189.cn